# Załącznik nr 3 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„NAPRAWA NAWIERZCHNI Z MAS BITUMICZNYCH ORAZ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH NA TERENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W LATACH 2016-2019”

## Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Zakres robót obejmuje naprawy bieżące uszkodzonych nawierzchni asfaltowych, dróg (ulic), chodników, parkingów i placów.

## Warunki wykonania robót

1.  Podstawą do wykonania robót będzie zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub faksem   Zamawiającego ze wskazaniem miejsca, zakresu, sposobu wykonania i terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy zgłoszonego odcinka drogi (lub do wykonania wskazanego zakresu remontu) w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, prowadzenia robót w sposób nieprzerwany i zakończenia w ustalonym terminie. Przystąpienie do robót zagrażających użytkowaniu lub bezpieczeństwu powinno nastąpić nie później niż w drugim dniu od otrzymania zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać pisemnie wykonanie robót do odbioru (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu).

Zgłoszenie pisemne robót do odbioru winno być dokonane w ciągu 3 dni po ich wykonaniu. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca dostarczy obmiar wykonanych robót z dokumentacją, tj. umiejscowienie (szkic) naprawionych miejsc oraz dokumentację zdjęciową.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem wykonać niezbędne i właściwe oznakowanie ulic na czas trwania robót z zapewnieniem dojazdu dla ruchu lokalnego i służb technicznych oraz dojścia pieszych do posesji podczas prowadzenia robót.

## Ogólne wymagania.

1.  Remont nawierzchni bitumicznych jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną

asfaltową:

- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu,

- ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

- rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od uszkodzenia,

- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,

- skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy ułożonej mieszanki,

- skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem bazaltowym o frakcji 2-5 mm,

- usunięcie rumoszu i pozostałości po wykonywanych pracach.

2. Remont nawierzchni bitumicznych jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną:

- usunięcie uszkodzonej podbudowy wraz z odwiezieniem gruzu,

- wykonanie podsypki,

- uzupełnienie ubytków podbudowy kruszywem łamanym lub betonem grubości min. 5 cm po zagęszczeniu,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jak w punkcie 1

3. Różnice wysokościowe między naprawianą powierzchnią a sąsiadującymi

powierzchniami, nie powinny być większe niż 5 mm.

4.  Pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej powinno być zgodne

ze spadkiem istniejącej nawierzchni.

## Warunki realizacji zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów dotyczących materiałów przeznaczonych do wykonywania robót: aprobaty techniczne, certyfikaty, lub deklaracje zgodności z normami.

# Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.

Normy:

- PN-B-11112 z 1996 - kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

2.   PN-s-96025 z 2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Odbiory w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca zgłasza wykonanie zleconego zakresu robót wraz z obmiarem robót. Zamawiający sprawdzi obmiar robót i prawidłowość wykonania naprawianych fragmentów nawierzchni.

Protokół odbioru robót (również cząstkowy) podpisany przez Zamawiającego jest podstawą do wystawienia faktury.